附件1：潞城市部分工业固废性质表

表1 脱硫石膏检验报告

| 品名 | 脱硫石膏 | 抽样日期 | 2018.8.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验依据 | 《质量管理规定》 |  |  |
| 检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 判定 |
| 附着水/% | ≤10.00 | 17.09 | × |
| 品味/% | ≥90.00 | 92.13 | √ |
| pH值 | 5.0-8.0 | 6.0 | √ |
| 氯离子ppm | ≤500 | 7625 | × |
| 注：“判定”栏内合格划“√”，不合格划“×”。 |  |  |  |

表2 粉煤灰样品分析

| 进厂日期 | 产地 | 取样地点 | 分析日期 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | Clˉ | SO3 | K2O | Na2O | Σ |
| 2018.4.28 | 中节能 | 粉煤灰库 | 2018.4.29 | 6.44 | 54.72 | 27.21 | 3.37 | 3.24 | 0.83 | 0.020 | 0.17 | 0.46 | 0.16 | 96.60 |
| 2018.5.5 | 王曲电厂 | 粉煤灰库 | 2018.5.6 | 6.47 | 54.54 | 27.04 | 3.61 | 3.38 | 0.73 | 0.018 | 0.21 | 0.43 | 0.16 | 96.57 |
| 2018.5.10 | 嘉广源 | 粉煤灰库 | 2018.5.11 | 6.40 | 54.74 | 26.85 | 3.43 | 3.23 | 0.82 | 0.022 | 0.19 | 0.47 | 0.15 | 96.28 |
| 2018.5.14 | 中节能 | 粉煤灰库 | 2018.5.15 | 6.08 | 54.37 | 27.12 | 3.79 | 3.69 | 0.63 | 0.019 | 0.21 | 0.46 | 0.16 | 96.51 |
| 2018.5.20 | 王曲电厂 | 粉煤灰库 | 2018.5.21 | 6.88 | 54.38 | 26.84 | 3.55 | 3.37 | 0.62 | 0.020 | 0.18 | 0.47 | 0.15 | 96.44 |
| 2018.5.25 | 嘉广源 | 粉煤灰库 | 2018.5.26 | 6.35 | 54.63 | 27.15 | 3.62 | 3.11 | 0.81 | 0.018 | 0.21 | 0.50 | 0.17 | 96.55 |
| 2018.5.31 | 王曲电厂 | 粉煤灰库 | 2018.6.1 | 5.98 | 54.54 | 27.24 | 3.83 | 3.62 | 0.53 | 0.021 | 0.17 | 0.46 | 0.16 | 96.53 |
| 2018.6.5 | 中节能 | 粉煤灰库 | 2018.6.6 | 6.98 | 54.07 | 26.87 | 3.43 | 3.20 | 0.92 | 0.018 | 0.19 | 0.43 | 0.17 | 96.26 |
| 2018.6.11 | 嘉广源 | 粉煤灰库 | 2018.6.12 | 6.57 | 54.42 | 26.86 | 3.79 | 3.10 | 0.91 | 0.020 | 0.18 | 0.47 | 0.15 | 96.45 |
| 2018.6.16 | 王曲电厂 | 粉煤灰库 | 2018.6.17 | 6.15 | 54.66 | 27.10 | 3.60 | 3.39 | 0.59 | 0.019 | 0.21 | 0.47 | 0.16 | 96.33 |
| 2018.6.21 | 中节能 | 粉煤灰库 | 2018.6.21 | 6.74 | 54.29 | 27.15 | 3.36 | 3.59 | 0.67 | 0.021 | 0.19 | 0.46 | 0.17 | 96.62 |
| 2018.6.25 | 嘉广源 | 粉煤灰库 | 2018.6.21 | 6.38 | 54.65 | 27.02 | 3.60 | 3.39 | 0.59 | 0.019 | 0.22 | 0.46 | 0.16 | 96.47 |